广东正强工程检测鉴定有限公司

建筑材料检验取样指南

1、金属材料检测——钢筋、钢筋焊接、钢筋机械连接

2、石材料检测

3、铝型材、铝塑复合板、铝幕墙板、碳纤维检测

4、给排水管材管件检测

5、混凝土、砂浆及配合比设计

6、混凝土、砂浆用材料检测

7、非金属建筑材料检测

8、水与废水

9、室内空气质量检测

10、墙体材料检测

11、土工试验、无机结合料稳定材料试验

12、路基路面现场检测

13、混凝土结构检测

14、砖粘结强度、锚栓拉拔

15、混凝土、砂浆及配合比设计

16、墙体材料检测

17、非金属建筑材料检测

18、金属材料检测——钢绞线、钢丝、锚具、金属波纹管

19、建筑节能——保温绝热材料、门窗、墙体、

粘结材料、增强网、玻璃

20、力学扣件和钢管

21、沥青及沥青混合料、集料试验

公司地址：汕头市龙湖区新溪镇十一合村友谊路旁

邮  编：515000   业务查询电话：0754-89847148

一、金属材料检测——钢筋、钢筋焊接、钢筋机械连接

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准或规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 原材检验 | 按同一牌号、同规格、同炉罐、同交货状态的每60吨钢筋为一验收批，不足60吨按60吨计。超过60吨的部分,每增加40t(或不足40t的余数)，增加一组试验 。 | 每批任选钢筋，去掉端头50cm后截取两根，长度应为500mm～550mm，用于做拉伸试验，另取长度不小于800mm五根，用于做弯曲及重量偏差试验。 | 送检时携带该批钢筋的出厂批量、炉号、生产厂家的出厂合格证（或质保书）等相关资料。 | 金属材料室温拉伸试验方法GB/T 228-2010 金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2010 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2018 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2017（8.4）。 |
| 钢筋焊接 —闪光对焊 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算。 | 从每批接头中随机切取6个试件，其中3条应为500mm～550mm做拉伸试验，3条长度不小于800mm做弯曲试验（弯曲点应打磨至与母材齐平）。 | 送检时携带该批钢筋的出厂批量、炉号、生产厂家的出厂合格证（或质保书）等相关资料。 | 钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2003 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2001 |
| 钢筋焊接 —电弧焊 | 在现场安装条件下，每一至二楼层中以300个同接头类型、同钢筋级别的接头为一批。不足300个时，仍作为一批。 | 从每批接头中随机切取6个试件，其中3条长度应为500mm～550mm做拉伸试验。 | 同上 | 同上 |
| 钢筋焊接 —电渣焊 | 在现浇钢筋砼结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时,仍应作为一批。 | 从每批接头中随机切取6个试件，其中3条长度应为500mm～550mm做拉伸试验。 | 同上 | 同上 |
| 钢筋机械 连接接头 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一验收批，不足500个也作为一个验收批。 | 现场检验每批随机切取3个试件，长度应为500mm～550mm进行单向拉伸试验。对于工艺检验，另取3条钢筋作母材抗拉试验，长度应为500mm～550mm。 | 送检时携带该批钢筋的出厂批量、炉号、生产厂家的出厂合格证（或质保书）等相关资料。 | 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ 107-2010 |

二、石材料检测

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准或规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石 物理性能 化学分析 | 使用火车、船、汽车方式运输时，以400 m3或600吨为一验收批。使用小型运输工具运输时，以200m3或300吨为一验收批。 | 在料堆取样时，先将取样部位表面铲除，然后均匀由各部位抽取大致相等的石共16份，组成一组样品，总量至少50kg。 | 用袋装好，并封口包好。 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |

三、铝型材、铝塑复合板、铝幕墙板、碳纤维检测

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准或规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金建筑型材 厚度 维氏硬度 覆盖层厚度（膜厚） | 每批由同一牌号、状态、规格、同一表面处理方法的材料组成，批重不限。每批取一组。 | 每个铝型材一个试件，（上方、下方、勾企、光企、边封、上固、上滑、下滑、等），约八个试件，每个试样长度100mm，铝板送整板。 拉伸试验：长度为400～500mm，宽度为20～30mm铝合金条（工字型）2条。 | 送检时提供试样的生产厂家出厂检验单及合格证，委托时应明确产品名称、产地、品牌、结构部位（上滑、下滑、边封...）、系列（型号）、牌号（6063、6063A、6061或其它牌号）、状态（T4、T5、T6）、膜厚级别及表面处理方式。 | 铝合金建筑型材 GB/T 5237.1～5237.5-2004 铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000 铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第1部分 测量原则 GB/T 8014.1-2005 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 第1部分 阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2007 |

四、给排水管材管件检测

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC-U 给水管材 给水管件 排水管材 排水管件 | 1、排水管材：同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过30t； 2、给水管材：同一批原料，同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过100t； 3、排水管件：同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管件为一批，每批数量不超过5000件； 4、给水管件：同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管件为一批。每批数量不超过2000件。 | 从同一批中，不同管上随从同一批中随机抽取；同一批号抽8个，长度为（200±10）mm 。 | 送检时提供试样的生产厂家出厂检验单及合格证书。 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 GB/T 5836.1-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管件 GB/T 5836.2-2006 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定GB/T 8806-1988 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法时针旋转法 GB/T 14152-2001 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 |

五、混凝土、砂浆及配合比设计

| 检测项目 | 取样批量规定 |  | 取样方法 | 送检要求 |  | 检测依据的标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼抗渗 | 连续浇注混凝土每500 m3应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。 |  | 试件应在浇筑地点制作,每组试件有6块,试件尺寸:顶面直径175mm，底面直径185mm，高150mm。 | 标准条件养护，养护期不得小于28天。 |  | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009 |  |
| 六、混凝土、砂浆用材料检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 |  |  | 送检要求 |  | 检测依据的标准 |
| 水泥 物理性能 化学分析 | 袋装水泥按同品种、同标号、同出厂批号、同时进场的水泥，以200t为一验收批，不足200t仍作一批。散装水泥不超过500t作为一验收批。每批抽样不少于一次。 | 取样应有代表性，可连续区，也可从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg。随机在至少20袋中均匀抽取拌匀后，取12kg装送样桶样。 |  |  | 对于送检的袋装水泥先于备样间将水泥过筛后装入我公司提供的样品桶。 |  | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 水泥化学分析方法GB/T176-2017 |
| 粉煤灰 物理性能 化学分析 | 以连续供应的500t相同等级、相同种类的粉煤灰为一编号，不足500t按一个编号论，每一编号取一次样品。 | 取样应有代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位取等量样品，总量至少3kg。 |  |  | 用袋装好，并封口包好。 |  | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 |
| 砂 物理性能 化学分析 | 使用火车、船、汽车方式运输时，以400 m3或600吨为一验收批。使用小型运输工具运输时，以200m3或300吨为一验收批。 | 在料堆取样时，先将取样部位表面铲除，然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品，总量至少30kg。 |  |  | 用袋装好，并封口包好。 |  | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |
| 石 物理性能 化学分析 | 使用火车、船、汽车方式运输时，以400 m3或600吨为一验收批。使用小型运输工具运输时，以200m3或300吨为一验收批。 | 在料堆取样时，先将取样部位表面铲除，然后均匀由各部位抽取大致相等的石共16份，组成一组样品，总量至少50kg。 |  |  | 用袋装好，并封口包好。 |  | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |
| 拌合用水 化学分析 | 井水、钻孔水及自来水水样应放水冲洗管道或排除积水后采集。江河、湖泊和水库水样应在中心部分或经常流动的水面下300mm～500mm处采集，采集时应注意人工污染。 | 用容器装好并封口，取样不少于5L。 |  |  | 容器加水样后加盖密封。 |  | 混凝土用水标准JGJ 63-2006 |

七、非金属建筑材料检测

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 化学分析 | 水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按年生产力规定为：200×104t以上，不超过4000t为一编号；120×104t～200×104t，不超过2400t为一编号；60×104t～120×104t，不超过1000t为一编号；30×104t～60×104t，不超过600t为一编号；10×104t～30×104t，不超过400t为一编号；10×104t以下不超过200t为一编号。 | 取样应有代表性，可连续取，也可从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg。当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号的数量超过取样规定吨数。 | 用袋装好，并封口包好。 | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 水泥化学分析方法GB/T176-2017 |
| 粉煤灰 化学分析 | 连续供应的500t相同等级、相同种类的粉煤灰为一编号，不足500t按一个编号论，每一编号取一次样品。 | 取样应有代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位取等量样品，总量至少3kg。 | 用袋装好，并封口包好。 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 水泥化学分析方法GB/T176-2017 |
| 矿渣粉 化学分析 | 矿渣粉出厂前按同级别进行编号和取样。每一编号为一个取样单位。矿渣粉出厂编号按矿渣粉单线年生产能力规定为：60×104t以上，不超过2000t为一个编号；30×104t～60×104t，不超过1000t为一编号；10×104t～30×104t，不超过600t为一编号；10×104t以下，不超过200t为一编号。 | 取样应有代表性，可连续取，也可从20个以上不同部位取等量样品，总量至少20kg。试样混匀后，按四分法缩减取比试样用量多1倍的试样。 | 用袋装好，并封口包好。 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2017水泥化学分析方法GB/T176-2017 |
| 混凝土拌合用水 化学分析 | 地表水、地下水、再生水和混凝土企业设备洗刷水在使用前应进行检验，在使用期间，检验频率为地表水每6个月检验一次；地下水每年检验一次；再生水每3个月检验一次；在质量稳定一年后，可每6个月检验一次；混凝土企业设备洗刷水每3个月检验一次；在质量稳定一年后，可一年检验一次；当发现水受到污染和对和对混凝土性能有影响时，应立即检验。 | 用无污染的容器并用待采集水样冲洗三次再灌装，并密封待用，取样不少于5L。地表水宜再水域中心部位、距水面100mm以下采集，并应记载季节、气候、雨量和周边环境情况。地下水应在放水冲洗管道后接取，或直接用容器采集，不得将地下水积存于地表后再从中采集。再生水应在取水管道终端接取。混凝土企业设备洗刷水应沉淀后，在池中距水面100 mm以下采集。 | 容器加水样后加盖密封。 | 混凝土用水标准 JGJ 63-2006 生活饮用水标准检验法 GB/T5750.4-2006 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法GB/T11896-1989 水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989 水质 pH值的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 水泥化学分析方法GB/T176-2017 |
| 砂 化学分析 | 使用火车、船、汽车方式运输时，以400 m3或600吨为一验收批。使用小型运输工具运输时，以200m3或300吨为一验收批。 | 在料堆取样时，先将取样部位表面铲除，然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品，总量至少30kg。 | 用袋装好，并封口包好。 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |
| 石 化学分析 | 使用火车、船、汽车方式运输时，以400 m3或600吨为一验收批。使用小型运输工具运输时，以200m3或300吨为一验收批。 | 在料堆取样时，先将取样部位表面铲除，然后均匀由各部位抽取大致相等的石共16份，组成一组样品，总量至少50kg。 | 用袋装好，并封口包好。 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |

八、水与废水

| 检测项目 | 委托方提供的资料 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水与废水检测 | 采集时应注意人工污染 按要求填写委托单 | 理化指标采样前应用水样荡洗采样器、容器和塞子2～3次。微生物指标采样时应直接采集，不得用水样刷洗已灭菌的采样瓶，并避免手指和其他物品对采样瓶的污染。水源水的采样点通常应选择汲水处；出厂水的采样点应设在出厂进入输送管道以前处；末梢水的采集应注意采样时间。夜间可能析出可沉渍 于管道的附着物，取样时应打开龙头放水数分钟，微生物学指标的样品应对水龙头进行消毒；二次供水采集应包括水箱（或蓄水池）进水、出水以及末梢水；分散式供水的采集应根据试剂使用情况确定。取样不少于3-5L. | 塑料容器要塞紧内塞，拧紧外盖，贴好密封带，玻璃瓶要塞紧磨口塞，并用细绳将瓶塞与瓶颈拴紧，或用封口胶、石蜡封口。 | 生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存 GB/T5750.2-2006 |

九、室内空气质量检测

| 检测项目 | 委托方提供的资料 | 检测时机 | 检测点和点数规定 | 委托方现场配合工作 | 检测依据的 规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内环境空气中 污染物浓度 （甲醛、氨、苯、TVOC、氡） | - 涉及室内环境污染控制的施工设计文件及工程变更文件； - 建筑材料和装修材料的污染物含量检测报告、材料进场检验记录、复检报告； - 与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录； - 样板间室内环境污染物浓度检测记录（不做样板间的除外）； - 填写工程概况表及提供建筑平面图。 | 检测应在工程完工7天后、交付使用之前进行 | - 抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不少于5%，并不得少于3间； - 房间总数少于3间时，全数检测； - 进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间； - 室内环境污染物浓度检测点按房间面积设置： (1) 房间使用面积小于50m2时，设1个检测点； (2) 房间使用面积50～100m2时，设2个检测点； (3) 房间使用面积大于100～500m2时，不少于3个检测点；500～1000m2时，不少于5个检测点；1000～3000m2时，不少于6个检测点；≥3000m2时，每1000 m2 不少于3个检测点。 | 1、提供安全可靠的检测现场； 2、提供工作用电（220V）； 3、检测房间若采用自然风，测甲醛、氨、苯、TVOC时对外门窗应关闭1小时后进行检测，测氡时对外门窗应关闭24小时后进行检测； 4、检测房间若采用集中空调，应使空调正常运转。 | 民用建筑室内空气污染控制规范 GB50325-2010 |

十、墙体材料检测

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙砖 吸水率 尺寸偏差 | 每种类型砖取不少于20块，为一批 | 每种类型砖取不少于20块且外观质量完好 | 送检时提供试样的生产厂家、产品标记、规格尺寸。 | GB/T3810.2-2016《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量检验》 GB/T3810.3-2016《陶瓷砖试样方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观质量和容重的测定》 |

十一、土工试验、无机结合料稳定材料试验

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土质物理性能 （颗粒分析、含水率、击实） | 市政道路：每种土质试验至少一次。 | - 当土样仅做颗粒分析、液塑限、及击料试验时，土样应不少于50kg。 | 取样应具有代表性土样，除普通送检外，应在监理或甲方见证下取样并送检。 送检时提供土质类型或者回填点位置及编号等相关信息。 | 《公路土工试验规程》 （JTG E40-2007） |
| 土质物理性能 （颗粒分析、含水率、液塑限、击实） | 市政道路：每种土质试验至少一次。 | - 当土样仅做颗粒分析、液塑限、及击料试验时，土样应不少于50kg。 | 取样应具有代表性土样，除普通送检外，应在监理或甲方见证下取样并送检。 送检时提供土质类型或者回填点位置及编号等相关信息。 | (GB 50123-1999） |

十二、路基路面现场检测

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压实度（密实度） | 市政工程：路基每1000m2、每压实层抽检3点；路面（包括基层、底基层）每1000 m2、每压实层抽检1点。 | - 注明检测部位、标高，压实度设计值； - 若无法提供具体桩号，则须提供现场检测平面图。 | - 须至少两名工人协助； - 须至少一位熟悉现场施工的技术人员在场； - 除普通检测外，须在监理或甲方现场见证下试验。 | 《公路路基路面现场测试规程》 （JTG E60-2008） 《公路工程质量检验评定标准》 （JTG F80/1—2017） |
| 弯沉 | 每车道每20m检测1点。 | - 注明检测部位、车道数、弯沉设计值； - 若无法提供具体桩号，则须提供现场检测平面图。 | - 须至少两名工人协助； - 须至少一位熟悉现场施工的技术人员在场； - 除普通检测外，须在监理或甲方现场见证下进行检测； - 须提前准备弯沉测试用车（后4轮型），车后轴轴载100±1kN，刹车性能良好，并提供后轴过磅磅单。 | 《公路路基路面现场测试规程》 （JTG E60-2008） 《公路工程质量检验评定标准》 （JTG F80/1—2017） |

十三、混凝土结构检测

| 检测项目 |  | 取样批量规定 | 具体检测位置确定 | 委托方提供的资料 | 委托方现场配合工作 | 检测依据的规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 |  | - 单个检测：适用于单个结构或构件的检测； - 批量检测：适用于在相同生产工艺条件下，混凝土强度等级相同，原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件，当检验批大于30个时，构件数量可以适当调整。不得少于国家标准最少抽样数量。 - 对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个。 | - 抽检构件时，应随机抽取并使所选构件具有代表性； - 每一构件测区数为10个，均匀分布于构件两个对称可测面上，在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区，并应避开预埋件； 3、每一测区大小为20cm×20cm。 4、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇注侧面，当不能满足这一要求时，可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇注侧面、表面或底面； 5、相邻两测区的间距应控制在2m以内，测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m，且不宜小于0.2m。 | 1、工程概况； 2、检测混凝土构件设计强度、浇注日期； 3、构件的轴线部位。 | - 委托方应及时将检测事宜通知监理或甲方等相关单位代表，并要求其现场见证； - 在检测过程中，委托方应安排有关负责人员全程见证检测，并提供必要的协助。 - 委托方应对检测面即混凝土表面清洁、平整，不应留有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面，必要时可用砂轮清除疏松层和杂物，且不应有残留的粉末和碎屑； - 需要时，现场需搭设检测平台。 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23—2011 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 |  | - 按单个构件检测时，每个构件的钻芯数量不应小于3个；对于较小构件可取2个； - 按检测批检测时，最少标准芯样不宜少于15个，对于小直径芯样试件应适当增加； - 对构件的局部区域进行检测时，应由检测单位指定钻芯位置和数量。 - 抗压芯样高径比宜为1 - 芯样不得含有钢筋，也可由一根直径不大于10mm的钢筋，且应与芯样试件的轴线垂直并离开端面10mm以上 | 1、结构或构件受力较小的部位； 2、混凝土质量有代表性的部位； 3、便于安放和操作钻芯机的部位； 4、避开主筋、预埋件和其它管线的部位，也应尽量避开其它的钢筋的位置。 | - 工程概况； - 结构或构件类型、外形尺寸及数量； - 原设计采用的混凝土强度等级； - 成型日期、混凝土原材料情况； - 混凝土质量状况和施工中存在的问题； - 有关结构或构件设计图、竣工图等。 | 委托方应安排人员在现场进行必要的配合协助工作，提供检测用水用电，塔设检测脚手架。 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007 |
| 钻芯法检测混凝土劈裂抗拉强度 |  | - 按单个构件检测时，每个构件的钻芯数量不应小于3个； - 按批抽样检测时，芯样试件的数量应根据检测批的容量确定。但芯样的最小样本量不应小于10个。 - 劈裂抗拉芯样试件高径比宜为2 - 芯样不得含有钢筋 |  |  |  | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 |
| 钢筋探测 钢筋间距 保护层厚度 |  | 检测数量由监督或监理单位确定或根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004中表3.3.13的规定确定 | 检测构件由监理（建设）、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定 | - 工程概况； - 所检测构件的设计配筋、钢筋保护层厚度设计值。 | 1、 检测构件表面应平整； 2、有必要时，检测现场应搭设检测平台； 3、委托方通知监理或监督单位进行现场见证。 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2002 |
| 结构实体检测 | - 混凝土强度检测：检测数量由监督单或监理单位确定； - 构件截面尺寸检测：检测数量由监督或监理单位确定； - 钢筋保护层厚度检测：对梁类、板类，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件；对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验； |  | 选取的构件应具有代表性 | - 工程概况； - 所检测构件的混凝土强度等级，轴线位置； - 所检测构件的设计配筋、钢筋保护层厚度设计值。 | 1、检测构件表面应平整； 2、有必要时，检测现场应搭设检测平台； 3、委托方通知监理或监督单位进行现场见证。 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2002 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004 |
| 植筋拉拔试验 | - 应按1%比例进行抽样检测；当粘结剂类型、钢筋规格、植入深度、施工工艺、设计要求和基体强度登记不同时，每个变化参数的抽样数量不宜少于3个样本； - 当锚固连接安全等级为一级时，或用作梁柱纵筋或节点连接的植筋，抽样比例应不少于2%，且每个变化参数的抽样数量不宜少于6个样本。 |  | 栽植钢筋龄期必须满足要求；需检测的栽植钢筋与相邻钢筋间距大于10cm以上 | 1、工程概况； 2、植筋胶类型； 3、需检测的植筋规格和数量。 | - 准确填写检测委托单（可于检测现场填写）； - 需检测的栽植钢筋其基面基本平整等； - 委托方应提供安全可靠的检测工作条件； - 由委托方负责通知与检测相关的其他单位，并要求其现场见证； - 试验前，由委托方会同设计单位对检测拉拔力进行确定或按规范最大试验菏载试验； - 在整个检测过程中，委托方应由具体负责人全程进行检测见证，并提供必要的协助； - 检测完毕，由委托方组织有关单位见证负责人进行现场检测见证签字认可。 | 混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T15-35-2004 |
|  | 植筋锚固质量的非破损检验 1 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的3％且不少于5件进行检验； 2 对一般结构构件，应取每一检验批植筋总数的1％且不少于3件检验； 3 对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1％且不少于3件进行检验。 胶粘的锚固件，其检验宜在锚固胶达到其产品说明书标示的固化时间的当天进行。若因故需推迟抽样与检验日期，除应征得监理单位同意外，推迟不应超过3d。 |  |  |  |  | 混凝土结构后锚固件技术规程 JGJ 145-2013 |

十四、砖粘结强度、锚栓拉拔试验

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取 样 方 法 | 委托方提供的资料 | 委托方现场配合工作 | 检测依据的标准或规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饰面砖拉拔 试验 | 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每500m²同类基体饰面砖为一个检验批，不足500m²应为一个检验批。每批取不少于一组3个试样，每连续三个楼层应取不少于一组试样，取样宜均匀分布。 | - 每组的3块饰面砖彼此相邻间隔应大于50cm； - 采用水泥基胶粘贴外墙饰面砖时，可按胶粘剂使用说明书规定时间或粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘结后28d以内达不到标准或有争议时，应以28～60d内约定时间检验的粘结强度为准。 | - 工程概况； - 饰面砖粘贴日期； - 饰面砖规格类型； - 龄期。 | - 委托方应安排人员在检测部位用手提切割机按标准块尺寸（45×95mm或40×40mm）沿饰面砖表面切至基面（混凝土或砖墙体），每个饰面砖试样切割时，要有两条边是沿灰缝切割； - 委托方应及时将检测事宜通知监理或甲方等相关单位代表，并要求其现场见证； - 检测过程中，委托方应安排有关负责人员全程见证检测，并提供必要的协助；并应安排人员佩带手提切割机，当遇需重新取样的试件时，给予现场配合。 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017 |
| 锚栓抗拉拔 性能试验 | - 应按1%比例进行抽样检测；当锚拴类型、规格型号、施工工艺、设计要求和基体强度等级不同时，每个变化参数的抽样数量不宜少于3个样本； - 当锚固连接安全等级为一级时，抽样比例应不少于2%，且每个变化参数的抽样数量不宜少于6个样本。 | - 在有代表性的部位随机选取锚栓进行检测； - 构件应达到规定的设计强度等级； - 采用化学粘接的锚栓，试验时其粘结材料应达到固化要求。 | - 试验锚栓的规格、锚固类型； - 委托方应根据设计要求提供试验拉拔力。 | - 委托方应及时将检测事宜通知监理或甲方等相关单位代表，并要求其现场见证； - 试验前，由委托方会同设计单位对检测拉拔力进行确定或按规范最大试验菏载试验； - 所测构件的表面应平整，对饰面层、浮浆等应予清除，必要时进行磨平处理； 4、需要时，现场需搭设检测平台。 | 混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T15-35-2004 |
| 饰面砖拉拔 试验 | 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每500m²同类基体饰面砖为一个检验批，不足500m²应为一个检验批。每批取不少于一组3个试样，每连续三个楼层应取不少于一组试样，取样宜均匀分布。 | 1、每组的3块饰面砖彼此相邻间隔应大于50cm； 2、采用水泥基胶粘贴外墙饰面砖时，可按胶粘剂使用说明书规定时间或粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘结后28d以内达不到标准或有争议时，应以28～60d内约定时间检验的粘结强度为准。 | 1、工程概况； 2、饰面砖粘贴日期； 3、饰面砖规格类型； - 龄期。 | 1、委托方应安排人员在检测部位用手提切割机按标准块尺寸（45×95mm或40×40mm）沿饰面砖表面切至基面（混凝土或砖墙体），每个饰面砖试样切割时，要有两条边是沿灰缝切割； 2、委托方应及时将检测事宜通知监理或甲方等相关单位代表，并要求其现场见证； 3、检测过程中，委托方应安排有关负责人员全程见证检测，并提供必要的协助；并应安排人员佩带手提切割机，当遇需重新取样的试件时，给予现场配合。 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ/T110-2017 |

十五、混凝土、砂浆及配合比设计

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的 标准或规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 抗压强度 抗折强度 | 试件的留置应符合以下规定： - 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的砼，其取样不得少于一次； - 每工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时，其取样不得少于一次； - 连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土，每200m3取样不得少于一次； - 每一楼层、同一配合比的混凝土，其取样不得少于一次； - 每次取样至少留一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数根据需要定。 | 用于检查结构构件质量的试件，应在砼的浇注地点随机取样制作，试件每组3块，尺寸为： 抗压、劈裂抗拉试件： 150×150×150mm（≥C60强度等级砼抗压试件必须按标准尺寸成型）； 100×100×100mm 轴心抗压（弹性模量）试件： 150×150×300mm； 100×100×300mm 抗折试件： 150×150×600mm（或550mm） | - 我公司为客户设立标准养护室，试件拆模后可在此养护。 - 如不在此养护，试件应在标准养护条件下养护龄期28天前1-2天送我公司。超过28天龄期的试件一律按照实际龄期出具检测报告。 - 同条件养护的试件拆模后，应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，在养护温度达到600℃·d前1～2天送我公司。 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2002 建筑结构检测技术标准 GB50344-2004 附录C 混凝土中氯离子含量测定 |
| 砂浆抗压强度 | 砂浆试件的留置组数按每一楼层或250 m3砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 砂浆试件每组3块，试件尺寸为：70.7×70.7×70.7mm。(水泥净浆每组六个) | 试件应在标准养护条件下养护龄期28天前1-2天送我公司。 | 建筑砂浆基本性能试验方法JGJ 70-2009 |
| 混凝土配合比设计 砂浆配合比设计 | 根据工程设计与施工要求确定 | 1. 普通砼配合比设计应提供以下材料：水泥50kg、砂60 kg、石60 kg；外加剂：5kg。 2. 砂浆配合比设计应提供以下材料：水泥30kg、砂50kg。掺合料：5kg。 | 水泥、砂石料、掺合料使用袋装，掺加外加剂的配合比，需提供外加剂的产品说明书。 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010 |

十六、墙体材料检测

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测标准的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结普通砖 抗压强度 | 每3.5万～15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 | 强度等级检验从外观质量合格的试样中抽取10块进行试验。 | 送检时提供试样的生产厂家、产品标记、强度等级。例如：N MU15 B GB/T5101 | 烧结普通砖 GB 5101-2003 |
| 蒸压灰砂砖 抗压强度 抗折强度 | 每10万块为一批，不足10万块亦为一批。 | 从外观质量合格的砖样中按随机抽取1组共10块砖样进行抗压和抗折试验。 | 送检时提供试样的生产厂家、产品标记、强度等级。例如：LSB 20 A GB11945 | 蒸压灰砂砖 GB11945-1999 |
| 粉煤灰砖 抗压强度 抗折强度 | 每10万块为一批，不足10万块亦为一批。 | 从外观质量合格的砖样中按随机抽取1组共10块砖样进行抗压和抗折试验。 | 送检时提供试样的生产厂家、产品标记、强度等级。例如：FAB 20 A JC239 | 粉煤灰砖 JC 239-2001 |
| 烧结多孔砖 抗压强度 抗折强度 | 每5万块为一批，不足5万块亦为一批。 | 从外观质量检查合格的砖样中按随机抽样法抽取10块进行抗压试验。 | 送检时提供试样的生产厂家、产品标记、强度等级。例如：M 25 A GB13544 | 烧结多孔砖GB13544-2000 |
| 烧结空心砖 空心砌块 抗压强度 尺寸偏差 | 每3万块为一批，不足3万块亦为一批。 | 强度试验的砖样从尺寸偏差和外观质量检查合格的砖样中随机抽取10块，进行大面和条面抗压试验。 | 送检时提供试样的生产厂家、产品标记、强度等级。例如：空心砖 290×190×90 800 A GB13545 | 烧结空心砖和空心砌块 GB 13545-2003 |
| 混凝土实心砖 抗压强度 抗折强度 | 同一种原材料、同一工艺生产、相同质量等级的10万块为一批，不足10万块也按一批计。 | 随机抽取如下数量进行检验： 1、强度等级10块； | 送检时提供试样的生产厂家、强度等级。 | GB/T 21144-2007《混凝土实心砖》 |
| 普通砼小型空心砌块 抗压强度 相对含水率 空心率 | 砌块按外观质量等级和强度等级分批验收。以同一原材料配置成的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的10000块为一批，不足10000块者亦为一批。 | 随机抽取如下数量进行下列检验：1、强度等级5块；2、相对含水率3块；3、抗渗性3块；4、空心率3块。 | 送检时提供试样的生产厂家、产品标记、强度等级。例如：NHB MU7.5 A GB8239 | 普通混凝土小型空心砌块 GB 8239-1997 |
| 蒸压加气砼砌块抗压强度 体积密度 含水率 吸水率 | 同品种、同规格的砌块，以500 m3为一批，不足500 m3亦为一批。 | 按膨胀方向中心分上、中、下抽取3组，每组3块，分别进行抗压强度、体积密度、含水率和吸水率试验。 | 送检时提供试样的生产厂家、产品标记、强度等级。例如：ACB A3.5 B05 600×200×250 A GB11968 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2006 |

十七、非金属建筑材料检测

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准或规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 氯离子 | 试件的留置应符合以下规定： 1、每拌制100盘不超过100m3的同配合比的砼，其取样不得少于一组； 2、每工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时，其取样不得少于一组； 3、连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土，每200m3取样不得少于一次； 4、每一楼层、同一配合比的混凝土，其取样不得少于一组； 5、每次取样至少留一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数根据需要定。 | 用于检查结构构件质量的试件，应在砼的浇注地点随机取样制作，试件每组3块，尺寸为： 抗压、劈裂抗拉试件： 150×150×150mm； 轴心抗压试件： 150×150×300mm； 抗折试件： 150×150×600mm（或550mm） | 1、本中心为客户设立标准养护室，试件拆模后可在此养护。 2、如不在此养护，试件应在标准养护条件下养护龄期28天前1-2天送本中心。超过28天龄期的试件一律按照实际龄期出具检测报告。 3、同条件养护的试件拆模后，应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，在养护温度达到600℃·d前1～2天送本中心。 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2002 建筑结构检测技术标准 GB50344-2004 附录C 混凝土中氯离子含量测定 JTJ270-98 水运工程混凝土试验规程 |

十八、金属材料检测——钢绞线、钢丝、锚具、金属波纹管

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准或规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预应力钢绞线 | 每批由同一牌号，同一规格，同一生产工艺的钢绞线组成，每批重量不大于60t，不足60t时按60t计。 | 每批随机从3卷中各取1根1.1米长的试样，共3根。取样时用切割机切取。 | 送检时附送该试样的出厂批号、炉号、生产厂家及合格证等相关资料。 | 预应力混凝土用钢绞线GB/T 5224-2003 无粘结预应力钢绞线JG 161-2004 |
| 预应力钢丝 | 每批由同一牌号，同一规格，同一生产工艺的钢丝组成，每批重量不大于60t，不足60t时按1批计。 | 每批随机切取不少于3根1.1米长试样进行试验。 | 送检时附送该试样的出厂批号、炉号、生产厂家及合格证等相关资料。 | 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2002 |
| 锚具 夹片 夹具 连接器 | 每批由同一类产品，同一批原料中，同一种工艺投料生产的数量组成，每批不超过1000套。 | - 外观检查抽取10%。 2、硬度检查抽取5%，且不少于5套。 3、 静载锚固性能检验每组3对（6套锚具对应的夹片）钢绞线长5.2米，根数为3×锚具孔数。 | 送检时附送该试样的出厂批号、炉号、生产厂家及合格证等相关资料。 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14730-2000 |

十九、建筑节能——保温绝热材料、门窗、墙体、粘结材料、增强网、玻璃

| 检测项目 |  | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温绝热材料 | 导热系数 | 有见证取样：同一厂家的同一种产品抽查不少于一组 | 试样尺寸为（300±1）mm×(300±1）mm×(10～35）mm，样品数量为3个 | 送检时提供试样的生产厂家、出厂检验单、产品标准及合格证明等 | GB/T10294-1988 GB/T5486.2～5486.3-2001 GB/T6343-1995 GB 8813-88 |
|  | 密度 |  | 试样尺寸为（100±1）mm×(100±1）mm×原厚，样品数量为6个 |  |  |
|  | 抗压强度 或压缩强度 |  |  |  |  |
|  | 吸水率 |  | 试样尺寸为（150±1）mm×(150±1）mm×原厚，样品数量为3个 |  |  |
| 墙体 | 传热系数 | 有见证取样：每个单位工程外墙的每种节能做法应抽查不少于1处。 | 室内检测，按设计要求砌墙尺寸为1200mm×1200mm，样品数量为1块 | 提供工程设计图纸、工程概况、墙体保温设计资料等 | GB/T 13475-1992 |

二十、力学扣件和钢管

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准或规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢管：尺寸、拉伸、弯曲 | 500件为1批，每1批抽检1组 | 弯曲：80cm长钢管2根 拉伸：截取40-50cm钢板条（宽2-3cm）2根 | 送检时附送该试样的出厂批号、生产厂家及合格证等相关资料。 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001(2002年版) |
| 力学扣件：外观、抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度、抗拉、抗压、扭力矩。 | 500件为1批，每1批抽检1组 | 直角16个 旋转8个 对接8个 | 送检时附送该试样的出厂批号、生产厂家及合格证等相关资料。 | 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2006 |

二十一、沥青及沥青混合料、集料试验

| 检测项目 | 取样批量规定 | 取 样 方 法 | 送 检 要 求 | 检测依据的标准或规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青混合料配合比验证 | 每种规格配合比验证一次，生产配合比变动时须再次验证。 | 所用到的各种材料，粗集料不少于50kg，细集料不少于30kg，矿粉不少于8kg，纤维不少于2kg或一包，沥青不少于5kg； 一次验证多种型号的沥青混合料时须按比例增加各种材料试样质量。 | 生产配合比复印件一份取样应具有代表性，除普通送检外，应在监理或甲方见证下取样并送检。 试样用容器包装，标明试样取样时间、产地、规格、代表数量、品质、检测项目等。 | 《公路工程沥青与沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） 《公路沥青路面施工技术规范》 （JTG F40-2004） |
| 沥青混合料检验 | 公路工程：每机每台班每种规格混合料应至少检查一次。 | 现场取样不少于20kg； 注明材料名称； 如需进行材料的车辙检验，则在材料拌和后一个小时内送至试验室，并用保温筒盛样，以免温度流失，取样不少于30kg。 | 生产配合比复印件一份 取样应具有代表性，除普通送检外，应在监理或甲方见证下取样并送检。 | 《公路工程沥青与沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） 《公路沥青路面施工技术规范》 （JTG F40-2004） |
|  | 市政道路：每日、每种规格混合料应至少检查一次。 |  |  |  |
| 沥青原材物理性能 | 同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青每批次检验一次（其中石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批）。 | 不少于5kg的沥青原材。 | 取样应具有代表性，除普通送检外，应在监理或甲方见证下取样并送检。 沥青出厂合格证及检验报告复印件一份 试样用容器包装，标明试样取样时间、产地、规格、代表数量、品质、检测项目等。 | 《公路工程沥青与沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） 《公路沥青路面施工技术规范》 （JTG F40-2004） |
| 集料、矿粉物理性能 | 同产地、同规格、同一进场时间每400m3或600t为一检验批次，不足数量也按一批计算。 | 试样质量：粗集料不少于30kg，细集料不小于10kg，矿粉不少于3kg，检测项目较多时应适当增加送检材料重量。 | 取样应具有代表性，除普通送检外，应在监理或甲方见证下取样并送检。 注明检测项目：如筛分、表观密度、含泥量、粗集料针片状含量等，具体检测项目根据设计要求确定 | 《公路工程集料试验规程》 （JTG E42-2005） |